붙임

페트병 포장재 관련 유형별 열알칼리성 분리 접(점)착제 도포 면적‧양 가이드라인

□ 목적

이 가이드라인은 페트병 포장재를 생산‧개발하거나 사용하는 기업의 열알칼리성 분리 접(점)착제 사용 최소화에 대한 가이드라인을 설정하기 위한 일반적 지침으로 열알칼리성 분리 접(점)착제를 사용하는 경우 접(점)착제 도포시 면적‧양에 대한 기준과 방법을 규정하는 것을 목적으로 한다.

□ 적용범위

이 가이드라인의 적용대상은 법 제16조제1항에 따른 재활용의무생산자가 제조‧수입하는 페트병 포장재 및 이를 이용하여 판매하는 페트병 포장재에 대하여 적용한다.

□ 용어의 정의

이 가이드라인에서 사용되는 주요 용어는 다음과 같이 정의된다.

○ 열알칼리성 분리 접(점)착제(Alkali-soluble adhesives)

- 재활용 과정에서 일정온도(85~90℃)와 수산화나트륨(2%)에 반응하여 분리되는 접(점)착제를 의미한다.

○ 접(점)착제 도포면적

- 제품 생산‧포장 시 라벨 또는 페트병에 도포되는 접(점)착제의 표면적을 의미한다.

□ 유형별 도포 면적‧양

○ 슬리브형 라벨의 경우 접(점)착제 도포면적이 페트병 전체 면적1)의 10%, 라벨면적의 20%를 초과하지 않도록 한다.

○ 스티커형 라벨의 경우 접(점)착제 도포면적 및 라벨의 면적이 페트병 전체 면적의 60%이하가 되도록 한다.

주 1) 페트병의 면적은 뚜껑을 제외한 병 표면적을 기준으로 한다.