물 품 시 방 서

1. 물품별 규격 및 수량

품 목	규 격	단 위	수 량	비 고
화장품 소분용기	300㎖	개	8,200	플립탑(원터치캡) 포함
“	500㎖	개	8,200	“

2. 제작사양

〈몸체>

가. 용기의 재질 : 재생원료(PCR)를 100% 사용한 무색 PET재질

나. 용기의 형태 :  소비자가 휴대하기 편하고, 손으로 잡고 내용물을 토출하여 사용하기에 적합하며, 세척, 건조, 살균이 쉽도록 데드존(dead zone)이 없는 원기둥 형태

- “데드존”이란 용기의 세척이 어려운 사각지대로서 보통 용기 상부의 모서리 지역(shoulder 부분)을 말함.

다. 용기의 구조

1) 자원순환성 지수는 0.3 이하여야 하며, 아래 식에 따라 산출한다.

- 자원 순환성 지수(C) = (M + N) / V

M : 라벨 등을 포함한 용기 전체 질량(g), N : 용기 중 폐재 또는 재생가능한 원료 이외의 질량(g), V : 용기의 최대 용량(mL)

2) 경량화 지수는 1.0 이하여야 하며, 아래 식에 따라 산출한다.

- 경량화 지수[eqn: (L _{PETL} `)`=0.56` TIMES `W`` TIMES `( {V} over {0.85} ) ^{-0.48} `]

W : 재생원료 사용량을 제외한 페트병 빈 용기 무게(g), V : 표시 용량(ml)

3) 치수 설계

- 표시 용량별 최대 용량 및 주입구 지름

표시 용량(ml)	최대 용량*(ml)	주입구 지름(mm)
300	353	50
500	588	50

※ 최대 용량은 화장품의 인체 및 두발 세정용 제품류의 허용 공간비율 15%를 적용하여(표시 용량/0.85) 산출.

라. 용기의 안전성 및 품질기준

구 분	시험 방법
감압누설 시험방법	▪.KCA S TM C2 : 2005(대한화장품협회 단체표준)
내용물 감량 시험방법	▪KCA S TM C1 : 2005(대한화장품협회 단체표준)
낙하시험	▪KCA S TM C12 : 2005(대한화장품협회 단체표준)
재생원료 사용용기 품 질	▪용기 입구 편평도, 용기와 마개 사이의 씰링 등이 버진 원료 사용 용기와 동일하여야 함. ▪버진 원료 사용 용기와 동일한 성형 조건에서 형태, 색상 등에 대한 로트 편차가 최소화 되도록 품질을 관리하여야 함.

마. 용기의 원재료 기준

1) 원재료는 품질이 양호하고, 유독·유해물질 등에 오염되지 아니한 것으로 안전성과 건전성을 가지고 있어야 한다.

2)「화장품법」상 허용된 착색료 이외의 착색료를 사용하여서는 아니된다. 다만 유약, 유리 또는 법랑에 녹이는 방법, 그 밖에 화장품에 혼입될 우려가 없는 방법에 의한 경우는 제외한다.

3) “환경표지대상제품 및 인증기준”(환경부고시 제2021-164호, 2021.8.24) EL332(화장품 용기)에서 규정한 사용 금지 물질 및 사용제한 물질에 대한 기준을 준수하여야 하며, 세부기준은 <부록 1>과 같다.

4) 디에틸헥실프탈레이트(di-(2-ethylhexyl)phthalate, DEHP)를 사용하여서는 아니된다. 다만, 디에틸헥실프탈레이트가 용출되어 화장품에 혼입될 우려가 없는 경우는 제외한다.

5)「잔류성 오염물질 관리법」 등 관련 법령에서 사용을 금지하고 있는 물질을 사용하여서는 아니된다.

바. 용기의 제조·가공 기준

1) 소분용기의 제조·가공 시에는 유독·유해물질 등이 오염되지 않도록 하여야 하며, 용기는 물리적 또는 화학적으로 내용물을 쉽게 오염시키는 것이어서는 아니된다.

2) 합성수지제, 가공셀룰로스제, 종이제, 전분제 기구 및 용기·포장에 사용되는 재질은 납, 카드뮴, 수은 및 6가크롬의 합이 100 mg/kg 이하이어야 하며, 시험법은  “기구 및 용기 포장의 기준 및 규격”(식품의약품안전처고시 제2021-76호, 2021. 9. 7) Ⅳ. 2. 2-1 납 시험법 가. 잔류시험, 2-2 카드뮴 시험법 가. 잔류시험, 2-3 수은시험법, 2-4 6가크롬 시험법 가. 잔류시험에 따른다.

사. 기증처 표시

1) 표시 위치 : 소분용기 몸체

2) 표시내용 : 기증처 : 환경부, 한국포장재재활용사업공제조합

3) 표시방법 : 양각 각인

〈마개>

가. 마개의 재질 : PP 단일재질

나. 마개의 구조

1) 몸체와 완전 분리가 가능하고 세척이 용이한 재질과 구조

2) 소비자가 1회 적정 사용량만을 토출하기 위해 플립탑 형태(원터치캡)의 장치를 사용하여야 함.