[별표 1]

포장재 재질‧구조 및 재활용의 용이성 기준

□ 기본 원칙

가. 포장재를 재활용이 쉽도록 하기 위하여 재활용의무생산자가 준수하여야 할 포장재 재질·구조 및 재활용의 용이성 등에 관하여 필요한 사항을 규정

나. 포장재의 재질별 기능·형태 등에 따라 구성항목을 구분(몸체, 라벨, 마개 및 잡자재 등)하여 각 항목이 재활용에 미치는 영향을 분석하여 재질‧구조 및 재활용의 용이성 기준을 설정

□ 평가 기준

가. 포장재별 재질·구조 세부기준에 따라 “재활용이 용이한 우수 재질·구조(재활용 최우수/우수)”, “재활용이 어려운 재질·구조(재활용 어려움)”로 구분

나. 가목의 “재활용이 용이한 우수 재질·구조” 등급은 세부기준에서 “재활용이 용이한 우수 재질‧구조”의 모든 기준을 만족하는 경우로서 “재활용이 어려운 재질‧구조” 기준의 어느 하나에도 해당하지 않는 경우에 부여

다. 가목의 “재활용이 어려운 재질·구조” 등급은 세부기준에서 “재활용이 어려운 재질‧구조” 어느 하나에 해당하는 경우에 부여

라. “재활용이 용이한 우수 재질・구조” 또는 “재활용이 어려운 재질・구조로 구분되지 아니하는 경우에는 ”재활용이 제한적으로 용이한 재질・구조(재활용 보통)“으로 구분

재활용이 용이한 우수 재질‧구조 (재활용 우수)	재활용이 어려운 재질‧구조 (재활용 어려움)
최우수/우수

□ 포장재별 재질·구조개선 세부기준

1. 종이팩 포장재

구분	재활용이 용이한 우수 재질·구조	재활용이 어려운 재질·구조
몸체	투명필름 코팅・차단제 구조	알루미늄 첩합 구조 미표백 펄프 사용(백색을 제외한 펄프를 사용한 제품)
마개 및 잡자재		분리가 불가능한1) 합성수지 마개 또는 성형구조물

1) 소비자가 별도의 도구를 사용하지 않고는 분리배출이 어렵거나, 몸체나 마개 및 잡자재 등 재질의 손상 없이 제거가 어려운 경우

2. 유리병 포장재

구분	재활용이 용이한 우수 재질·구조	재활용이 어려운 재질·구조
몸체	소다석회 재질 무색, 갈색, 녹색 색상	소다석회 이외 재질 무색, 갈색, 녹색 이외의 색상1)
라벨	종이라벨 또는 절취선을 포함한 비접(점)착식 합성수지라벨	접(점)착제가 사용된 합성수지라벨 몸체에 직접인쇄(유통기간 및 제조일자 표시 제외) 또는 표면코팅 금속재질
마개 및 잡자재	뚜껑‧테 일체형 구조 또는 분리 가능한 마개	합성수지를 덧씌운 금속 마개 뚜껑‧테분리형 구조 코르크, 금속성 물질의 잡자재(마개 제외) 기타 분리가 불가능한 마개 및 잡자재

1) 와인병 등으로 검정에 가까운 짙은 녹색 등 일반적인 녹・갈색이 아닌 색상의 경우도 포함

3. 금속캔 포장재(철캔)

구분	재활용이 용이한 우수 재질·구조	재활용이 어려운 재질·구조
몸체	금속 철캔	납땜캔
라벨	몸체에 직접 인쇄
마개 및 잡자재	몸체와 동일한 재질

4. 금속캔 포장재(알루미늄캔)

구분	재활용이 용이한 우수 재질·구조	재활용이 어려운 재질·구조
몸체	금속 알루미늄캔	알루미늄 이외의 복합재질 구조
라벨	몸체에 직접 인쇄	몸체와 다른 재질로서 몸체와 분리가 불가능한 경우
마개 및 잡자재	몸체와 동일한 재질	몸체와 다른 재질로서 몸체와 분리가 불가능한 경우

5. 일반 발포합성수지1) 단일·복합재질 포장재

구분	재활용이 용이한 우수 재질·구조	재활용이 어려운 재질·구조
몸체	백색 단일재질	복합재질 구조 기타 재질과의 첩합 및 조합 백색 이외의 색상
라벨, 마개 및 잡자재	몸체와 동일한 재질	몸체에 직접 인쇄2) 몸체와 다른 재질의 라벨로서 몸체와 분리 불가능한 경우 PVC 계열의 재질

1) 발포합성수지라 함은 발포폴리스티렌(EPS), 발포폴리프로필렌(EPP), 발포폴리에틸렌(EPE) 단일·복합재질, 발포합성수지 단일·복합재질 완충제를 말함.

2) 부분인쇄(라벨에 표시되어야 하는 필수사항 표시)의 경우 재활용 우수

6. 폴리스티렌페이퍼(PSP)

구분	재활용이 용이한 우수 재질·구조	재활용이 어려운 재질·구조
몸체	백색 단일재질	복합재질 구조 기타 재질과의 첩합 및 조합 백색 이외의 색상
라벨, 마개 및 잡자재	분리가 용이한 라벨・마개・잡자재 최우수 : 몸체와 동일한 재질 우수 : 다른 재질의 마개・잡자재로서 제거・분리 가능한 구조	몸체에 직접 인쇄1) 몸체와 다른 재질의 라벨로서 몸체와 분리 불가능한 경우 PVC 계열의 재질

1) 부분인쇄(라벨에 표시되어야 하는 필수사항 표시)의 경우 재활용 우수

7. 페트병 포장재

구분	재활용이 용이한 우수 재질·구조	재활용이 어려운 재질·구조
몸체	단일재질 무색	글리콜변성PET 수지(PET-G) 재질 단일재질 페트병에서 녹색 이외의 색상(먹는샘물・음료의 경우 녹색도 제외) 기타 재질과의 접착 및 첩합 등 복합재질에 의한 구조
라벨	절취선 등 소비자가 손쉽게 분리 가능하도록 하는 구조1) 비중 1미만의 합성수지 재질 최우수 : 비접(점)착식 우수 : 접(점)착제를 사용하는 경우 재활용 공정에서 분리가능한 열알칼리성 분리 접(점)착제 사용2) 단, 접(점)착제 도포시 면적‧양 최소화3)	비중 1이상의 합성수지 재질(단, 절취선 등 소비자가 손쉽게 분리가 가능한 구조인 경우 제외)4) 열알칼리성 분리가 불가능한 접(점)착제 사용 몸체에 직접인쇄(유통기간 및 제조일자 표시 제외) PVC, 종이라벨, 금속혼입라벨 사용
마개 및 잡자재	비중 1미만의 합성수지 또는 무색 페트 단일재질	비중 1이상의 합성수지(무색 페트 단일재질 제외) 합성수지 이외의 마개 및 잡자재 PVC 재질의 마개 및 잡자재 실리콘, 고무, 금속 재질

1) 2열 절취선, 접(점)착제 도포 시 제거 안내 문구 및 가장자리 미도포 등 라벨 형식에 따라 도입가능한 형태로 분리 용이성 제고(단, PE Stretch 라벨 등 기술적으로 도입 불가능한 경우 제외)

2) 열알칼리성 분리 접(점)착제는 재활용 과정에서 일정온도(85~90℃)와 수산화나트륨(2%)에 반응하여 분리되는 접(점)착제를 의미함

3) 페트병 유형별 가이드라인 별첨

4) 재활용이 용이한 우수 재질‧구조 또는 어려운 재질‧구조에 포함하지 않는 경우 ‘재활용 보통’에 해당

8. 합성수지 단일재질 용기, 트레이류 포장재(페트병, 발포합성수지 제외)

구분	재활용이 용이한 우수 재질·구조	재활용이 어려운 재질·구조
몸체	단일재질1)	PVC 계열의 재질
라벨, 마개 및 잡자재	몸체와 동일한 재질 또는 몸체에 직접 인쇄	PVC 계열의 재질 합성수지 이외의 재질 몸체와 다른 재질로서 몸체와 분리 불가능한 경우

1) PE·PP용기 포장재의 경우 몸체 중량의 5% 범위 내에서 다른 플라스틱 재질 포함할 수 있음

9. 복합재질 용기·트레이 및 단일·복합재질 필름·시트류 포장재(페트병, 발포합성수지 제외)

구분	재활용이 용이한 우수 재질·구조	재활용이 어려운 재질·구조
몸체	합성수지 단일재질 필름・시트류 또는 합성수지 복합재질 (알루미늄 증착 포함)	합성수지 이외의 재질과 병합사용 PVC 계열의 재질
라벨, 마개, 잡자재	몸체와 동일한 재질 또는 몸체에 직접 인쇄	PVC 계열의 재질 몸체와 다른 재질로서 몸체와 분리 불가능한 경우